PROFİL AYAKLI AHŞAP BANK

KAPSAM

Bu Teknik Şartname Kahramanmaraş İli Andırın İlçesinde muhtelif mahallerde kullanılmak üzere alınacak ve idarenin göstermiş olduğu alanlara kurulumu-montajı yapılarak teslim edilecek olan ürünlerin teknik özelliklerini kapsar.

GENEL HUSUSLAR

Banklar TS 7941 ilgili standartlarında olacaktır.

İmalatlar projesine uygun olarak yapılacak olup, imalatların yapımında gerekecek veya kullanılacak olan her türlü malzeme ve malzeme kaybı, her türlü taşıma ve nakliyesi, imalatların yapımı için yapılacak her türlü işçilik, her türlü yükleme, boşaltma ve istifi bu teknik şartnamede belirtilen imalatlara dâhildir ve yükleniciye aittir.

Ürünlere ait TSE belgesi TS 7941, TS 12427 Hizmet Yeterlilik Belgesi ayrıca ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 belgeleri olacaktır.

Mevcut teknik şartnamede; idaremizin almayı amaçladığı ürünlere ait teknik özellikler, teknik çizimler, resimler, vb. detaylar belirtilmiştir. İdaremiz; oluşturduğumuz teknik şartnamede yazılı esaslara uymak şartıyla proje perspektifine benzeri görüntüde “VEYA DENGİ” ürünleri olabilir.

Bütün yazılmış ölçüler minimum değer olarak verilmiştir. Üzeri ölçüler serbest bırakılmıştır.

Metal taşıyıcı ayaklar 42 mm çapında en az 2,5 mm et kalınlığında boru dan uygun kalıplarda bükülerek şekillendirilecektir. Büküm sonrası şekil devrilmeyi engelleyici hal alacaktır. Oturma yerleri en az 4 mm kalınlığında 120 mm genişliğindeki 800 mm uzunluğunda ki lazer kesim platin malzeme (100 X 20 mm ölçülü “L” formunda)  şekillendirilecektir ve oturma ahşaplarını tuttura bilmek için uygun aralıklar da en az 8 mm lik 6 adet delik hazırlanacaktır. Bankın yere sabitlenmesi için 42 mm lik boruların yere gelen kısımlarına 12 mm delikli en az 4 mm kalınlıklı 120 mm uzunluklu pabuçlar kaynatılarak tutturulacaktır. Bankların yere montajı en az 8 x 75 gömlekli çelik dübel ile yapılacaktır.

BOYA

Bütün metal aksamlar fosfat ile yağ alma ve yıkanma işlemi sonrası güneş ışınları nem, yağmur ve dış hava şartlarına karşı dayanıklı elektrostatik polyester toz boya ile boyanarak fırında 2200 C ye kadar bekletilip dış mekâna uygun hale getirilecektir. Kesinlikle epoksi polyester  (iç mekan boyası) kullanılmayacaktır. İdare tarafından istenilen renge boyanacaktır.

Ahşap en az 40 mm x 90 mm ölçülerinde en az 1500 mm uzunluğunda fırınlanmış ithal çam olacaktır. Ahşapların montesi M8 x 60 mm havşa başlı imbus cıvata ve gevşemeyi önleyici M8 fiberli somunlar ile yapılacaktır. İdarenin adı kazımalı olarak sırt kısmındaki orta lataya yazılacaktır.

İmalatlarda kullanılacak olan ahşaplar ithal çam olup, vakumlama yöntemi ile emprenye edilecek böylece zararlıların ağacı tahrip etmesi önlenecektir. Emprenye İşlemi: Vakum ve 12 atmosfer basınçla çeşitli kimyevi maddeler kullanılarak, ahşabın özüne kadar işlenir ve çürümeyi önler. Emprenye, ahşap malzemenin ömrünü çevre iklim şartları, yüksek ısı, nem, mantar, böcek, termit vb. gibi çürüme sonucu hizmet dışı kalmasına neden olan faktörlere karşı en az 10 kat artırır. Emprenye 12 atmosfer basınç, vakum, metodu ile yapılmaktadır. Vakum ile ahşap malzemenin hücre boşluklarındaki hava ve rutubet alınır. Daha sonra ikinci silindir tanktan emprenye ilacı ahşabın olduğu kısma aktarılır ve yüksek basınç ile (12 atm) ahşabın özüne kadar ilaç zerk edilir. Basınç işlemi bittikten sonra tekrar vakum işlemi başlar ve bir müddet sonra kapakları açılır. Ve emprenye edilmiş ahşap elde edilir.